声学超构表面研究进展文献综述

课程：《声学工程原理与应用》

选题领域：噪声与振动控制 — 声学超构表面（Acoustic Metasurface, AMS）

摘要

声学超构表面是由亚波长人工单元按特定规律排布而成的二维结构，能够在远小于波长的厚度内实现对声波幅值、相位与传播方向的精确调控，是近年来噪声与振动控制领域最活跃的研究方向之一。本文围绕"吸声—隔声—波前调控—智能反演设计"四条主线，系统综述了 6 篇 2020 年以后的代表性英文文献，逐篇梳理其研究问题、理论模型与实验手段、主要结论，并重点剖析各项工作存在的问题与限制条件。在此基础上，归纳出当前声学超构表面研究在低频拓宽、动态可调、通风—隔声矛盾、加工与可靠性等方面的共性瓶颈，并展望了主动化、智能化与多功能集成的发展趋势。

关键词： 声学超构表面；亚波长吸声；通风隔声；波前调控；逆向设计

1. 引言

传统声学材料（多孔吸声材料、穿孔板、隔声墙等）在中高频段表现良好，但受"质量定律"与四分之一波长共振机制约束，要在低频实现高效吸声或隔声往往需要很大的厚度与质量，难以满足现代工程对"轻、薄、宽带"的需求。声学超构表面通过在亚波长尺度引入局域共振（如亥姆霍兹共振、薄膜共振）、空间卷曲（space-coiling）通道与相位梯度等机制，突破了上述限制，可在 λ/10 量级的厚度内获得近完美吸声、宽带隔声以及任意波前重构能力。

声学超构表面的核心物理可概括为两点：其一，阻抗匹配——通过调节单元的等效声阻抗 Z = R + iX 使其与空气特征阻抗 Z₀ = ρ₀·c₀ 相等，从而消除反射、实现完美吸声；其二，广义斯涅尔定律——通过沿表面构造相位梯度 dφ/dx，使透射/反射波满足

sin θt = sin θi + (λ₀ / 2π) · (dφ/dx)

由此实现声波的异常折射、聚焦与自弯曲。图 1 给出了声学超构表面三类典型功能的示意。

图 1　声学超构表面的三类典型功能

(a) 吸声型                (b) 通风隔声型             (c) 波前调控型

入射 →┌─────────┐         声源•))) ┌────────┐        平面波 ↓↓↓↓↓↓

~~~~~→│亚波长单元│              ╲╲╲│ 梯度槽 │       ┌──┬──┬──┬──┐

反射≈0│ ╱╲╱╲╱╲ │  气流⇄通风  ⇄ │(彩虹捕获)│       │φ1│φ2│φ3│φ4│

└─────────┘              ╱╱╱└────────┘       └──┴──┴──┴──┘

刚性背衬                 保护区可通风             ↘↘↘ 聚焦/偏折

Z_s = Z₀ → α≈1          高隔声 + 高通风率       相位梯度重构波前

声学超构表面研究分支众多，本文聚焦噪声与振动控制方向，按"被动宽带吸声 → 动态可调吸声 → 通风隔声 → 波前调控 → 智能逆向设计"的逻辑，选取 6 篇 2020 年后的英文文献进行综述，力求兼顾物理机理、工程指标与方法学演进。

2. 文献综述

2.1 非局域声学超构表面实现超宽带吸声

Zhu Y., Merkel A., Donda K., Fan S.-W., Cao L., Assouar B. *Nonlocal acoustic metasurface for ultrabroadband sound absorption.* Physical Review B, 2021, 103(6): 064102.

（1）研究的主要问题。 传统超构吸声体在带宽、效率与厚度三者之间存在难以兼顾的"trade-off"：要么频带窄，要么厚度大。如何在深亚波长厚度下同时获得高吸声系数与超宽频带，是该文要解决的核心矛盾。

（2）研究方法与模型。 作者提出"非局域（nonlocal）"设计思想，在相邻的共振单元之间引入连接"桥（bridge）"结构，利用相邻单元间的耦合效应来改善吸声体性能。研究建立了解析模型描述非局域耦合机理，并与有限元数值仿真及阻抗管实验相互验证。理论分析揭示了非局域性带来的三种效应：① 优化等效声阻抗，使之更好匹配空气阻抗；② 移动法布里—珀罗（Fabry-Pérot）共振频率；③ 增强相邻单元间的耦合。图 2 给出其机理示意。

图 2　非局域"桥接"耦合拓宽吸声带宽的机理示意

单元1     桥      单元2     桥      单元3

┌─────┐ ======= ┌─────┐ ======= ┌─────┐

│共振腔│         │共振腔│         │共振腔│

└─────┘         └─────┘         └─────┘

↑相邻单元经"桥"耦合 → 多个吸声峰相互靠近、连成一片 → 带宽展宽

（3）研究结果与结论。 在 6.8 cm 的厚度内（仅为最低工作频率波长的 1/9，即 λ/9），数值与实验均获得了约 600 Hz 至 2600 Hz 范围内平均吸声系数大于 0.9 的超宽带吸声效果。结果证明，非局域耦合是突破"带宽—厚度—效率"折中的有效途径。

（4）存在的问题与限制条件。

工作频带下限约为 600 Hz，对 300 Hz 以下的深低频噪声仍无能为力；

实验与理论主要针对正入射，对大角度斜入射、扩散声场的适应性未充分验证；

属于被动、固定结构，加工后无法重构，不能适应噪声频谱的变化；

非局域"桥"使单元间相互耦合，设计自由度高但参数寻优复杂，且解析模型基于理想周期假设，与有限尺寸样件存在偏差。

2.2 动态可调、连续完美吸声的声学超构表面

Liu H., Wu J., Ma F. *Dynamic tunable acoustic metasurface with continuously perfect sound absorption.* Journal of Physics D: Applied Physics, 2021, 54(36): 365105.

（1）研究的主要问题。 多数超构吸声体一经制造，其吸声频率即被锁定，可重构性弱，难以应对发动机、旋转机械等"转速变、噪声频率随之变化"的工况。该文旨在实现亚波长厚度下吸声频率连续可调的完美吸声。

（2）研究方法与模型。 作者在一个变直径半圆柱腔体中引入可旋转隔板，旋转角度可在 10°～175° 之间连续变化。通过旋转，可同时且独立地调节声阻 R 与声抗 X，从而在不同频率上始终满足结构阻抗与空气阻抗的完美匹配。研究采用数值仿真与实验（阻抗管）相结合的方法进行验证。

（3）研究结果与结论。 在仅 54 mm 厚度（约为最大波长的 1/21，即 λ/21）下，结构可在 300～1500 Hz 频段内、对任意旋转角度实现连续可调的完美吸声，实验与仿真吻合良好。该方法机构简单、易于实现，适用于发动机、旋转机械等噪声随转速变化的实际工程场景。

（4）存在的问题与限制条件。

任一旋转角度下仅在单一窄带实现完美吸声，是"可调窄带"而非"同时宽带"；

依赖机械旋转可动部件，长期使用存在磨损、可靠性与响应速度问题；

工作频率下限约 300 Hz，深低频仍受限；

仅单自由度（旋转）调节，调节维度有限，对复杂时变噪声谱的实时跟踪能力有待提升。

2.3 具有低频隔声能力的通风型声学超构表面

Zhang Y., Chin Y., Yu X., Shrestha M., Lau G., Koo B. C., Liu K., Lu Z. *Ventilated acoustic metasurface with low-frequency sound insulation.* JASA Express Letters, 2023, 3(7): 073602.

（1）研究的主要问题。 在建筑通风口、机舱、管道等场景，既需要隔绝噪声又必须保证空气流通。传统隔声结构通过封闭腔体反射声波，必然牺牲通风。如何在保持通风的前提下实现低频隔声，是该文的核心问题。

（2）研究方法与模型。 作者提出由一层薄膜覆盖在一组不同深度子腔（sub-chambers）之上的通风型超构表面，利用"薄膜—声场耦合"机制在低频形成强反射。研究进一步探讨了该耦合的物理机理，并通过仿真与测量评估其声传递损失（STL）。

（3）研究结果与结论。 该结构在 100～1700 Hz 的宽频范围内可实现至少 5 dB 的隔声量；尤其在 100～200 Hz 以及 437.4～1700 Hz 频段内隔声量达 10 dB 以上，基本覆盖了环境噪声的低频区间。结果表明薄膜—子腔耦合是兼顾通风与低频隔声的有效途径。

（4）存在的问题与限制条件。

隔声量整体偏低（5～10 dB），与封闭式隔声屏（可达数十 dB）相比仍有差距；

在约 200～437 Hz 之间存在隔声性能低谷，频响不够平坦；

依赖薄膜张力，其性能对温度、湿度及长期老化敏感，耐久性与稳定性存疑；

主要针对管道/正入射条件验证，对实际三维声场、斜入射的普适性需进一步考察。

2.4 任意形状、宽带通风的声学超构笼（Metacage）

Yin Y.-Q., Wu H.-W., Cheng S.-L., Sun W.-J., Sheng Z. *Acoustic metacage with arbitrary shape for broadband and ventilated sound insulation.* Journal of Applied Physics, 2022, 132(8).

（1）研究的主要问题。 如何对任意几何形状的区域实现宽带隔声，同时保持高通风、且对声源位置不敏感？这是面向实际"声屏障/声学笼"应用的关键难题。

（2）研究方法与模型。 作者提出"声学超构笼"概念，沿方位角方向布置径向梯度凹槽（radial gradient grooves），实现局域化的声学彩虹捕获（localized rainbow trapping）——不同深度的槽对应不同截止频率，将不同频率的声能局域、阻挡在结构处。研究以数值仿真为主并辅以实验观测，考察了隔声效果对声源位置的鲁棒性，以及隔声量与通风率之间的关系。图 3 给出其原理示意。

图 3　声学超构笼的彩虹捕获隔声原理

声源 •)))      ┌───────────────────┐

│  径向梯度凹槽阵列   │  深槽→低频截止

╲ ╲ ╲ ╲ ╲ ╲ ╲ ╲   │   ‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖    │  浅槽→高频截止

声波被"彩虹捕获"阻挡 │  ┌───────────┐    │

│  │  保护区域   │    │  区域内安静

空气可自由穿过缝隙   │  │ (可通风)   │    │  且仍可通风

(通风率可达 ~55%)    │  └───────────┘    │

└───────────────────┘

（3）研究结果与结论。 仿真与实验表明，该超构笼可对任意形状区域实现宽带隔声，且效果对声源位置具有鲁棒性；当声传递损失大于 10 dB 时，通风窗口的通风率仍可达 55%。该工作为"宽带隔声 + 高通风 + 任意形状保护区"提供了一条新途径。

（4）存在的问题与限制条件。

隔声量约为 10 dB 量级，绝对隔声能力有限，难以满足高隔声等级要求；

隔声效率与通风率之间存在此消彼长的折中，二者难以同时最优；

径向梯度凹槽的设计与加工较复杂，单元尺寸随梯度变化，制造与装配成本上升；

演示偏重二维/特定频段，对真实三维宽频宽角度环境的适用性仍需验证。

2.5 可编程声学超构表面实现声波前的连续调控

Gong K., Zhou X., Ouyang H., Mo J. *Continuous manipulation of acoustic wavefront using a programmable acoustic metasurface.* Journal of Physics D: Applied Physics, 2021, 54(30).

（1）研究的主要问题。 传统被动超构表面拓扑与结构参数一旦确定便无法改变，功能单一、不可重构，限制了其应用。如何用一套结构实现多种、可连续切换的声波前调控功能，是该文的出发点。

（2）研究方法与模型。 作者设计了由可重构亚波长单元阵列构成的可编程超构表面：每个单元由一条并联的一维"菊花链"狭缝与 5 个亥姆霍兹共振器组成，通过步进电机+丝杠及低成本控制系统改变狭缝宽度，从而在保持高透射效率的同时，使透射波相移在 0～2π 全相位范围内连续可调。研究通过仿真与实验验证了多种波前调控功能。图 4 给出可编程调相的原理示意。

图 4　可编程超构表面的相位梯度调控

平面波入射  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

┌────┬────┬────┬────┬────┐   每单元相位 φ(x) 由狭缝宽度调节

│ φ1 │ φ2 │ φ3 │ φ4 │ φ5 │   (步进电机 + 丝杠驱动)

└────┴────┴────┴────┴────┘

↘   ↘   ↘                广义斯涅尔定律:

聚焦 / 偏折 / 自弯曲      sin θt = sin θi + (λ₀/2π)·(dφ/dx)

（3）研究结果与结论。 仿真与实验均证实，该可编程超构表面能够通过对透射波相位与幅值的工程化调控，连续实现可调声折射、可调声聚焦与可调自弯曲等多种功能。作者指出其在诊断超声成像、主动无损检测、声全息、非接触微粒操控与能量收集等方面具有广阔应用前景。

（4）存在的问题与限制条件。

依赖步进电机、丝杠等机电驱动部件，体积、成本较大，调节速度慢，难以做到高速实时；

单元数目有限，相位离散化导致空间分辨率受限；

透射效率与全相位覆盖之间仍存在一定折中；

结构通常针对特定（单一）频率优化，宽频带下的功能一致性有待加强；可动部件的长期可靠性也是工程瓶颈。

2.6 基于概率深度神经网络的水下吸声超构表面逆向设计

Liu B., Liang R., Na Y., Fan X., Guo Z. *Probabilistic deep neural network-based inverse design method for the underwater acoustic metasurface of customizable absorption performance.* Journal of Applied Physics, 2025.

（1）研究的主要问题。 超构表面的"逆向设计"（由目标频谱反推结构参数）面临两大难题：频谱响应与结构参数之间的映射非唯一、且高度非线性。这一难题阻碍了按需定制吸声谱的水下吸声超构表面的高效、自动化设计。

（2）研究方法与模型。 作者提出基于概率深度神经网络（probabilistic DNN）的逆向设计方法：通过引入概率生成模块提升网络泛化能力，针对"带嵌入孔的亥姆霍兹共振器阵列"，可一次性生成多组满足目标吸声谱的候选结构参数。方法的有效性与精度通过理论分析与数值仿真加以验证。表征中采用了等效介质/阻抗类模型与神经网络相结合的范式。

（3）研究结果与结论。 结果表明，该概率神经网络方法能够丰富设计解的多样性与灵活性，可按需生成定制吸声谱的水下超构表面，且对加工误差具有良好的容差性，为水下吸声与噪声控制器件的逆向设计提供了高效自动化途径。

（4）存在的问题与限制条件。

验证主要停留在理论与数值仿真层面，缺少水下实物实验佐证；

神经网络需要大量训练数据，数据获取与训练成本较高；

方法绑定于"带孔亥姆霍兹共振器"这一特定结构模板，对其他拓扑的可迁移性未知；

网络在训练分布之外的泛化能力存在不确定性；面向水下场景，温度、压力、流体黏滞等真实环境因素尚未纳入模型。

3. 综合分析与讨论

3.1 文献总览对比

将上述 6 篇文献按功能类型、机理、关键指标与主要局限汇总于表 1。

表 1　六篇文献的总体对比

| 序号 | 文献(年份/期刊) | 功能类型 | 核心机理 | 关键性能指标 | 主要局限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | Zhu 等, 2021, *Phys. Rev. B* | 被动宽带吸声 | 非局域桥接耦合 | α>0.9，600–2600 Hz，厚 6.8 cm (λ/9) | 下限 600 Hz；正入射；不可调 |
| [2] | Liu 等, 2021, *J. Phys. D* | 动态可调吸声 | 旋转板调阻抗匹配 | 完美吸声，300–1500 Hz，厚 54 mm (λ/21) | 任一时刻单窄带；机械可动件 |
| [3] | Zhang 等, 2023, *JASA-EL* | 通风隔声 | 薄膜—子腔耦合 | ≥5 dB(100–1700 Hz)，≥10 dB(部分频段) | 隔声量低；薄膜耐久性 |
| [4] | Yin 等, 2022, *J. Appl. Phys.* | 通风隔声(任意形状) | 局域声彩虹捕获 | TL>10 dB 时通风率 55% | 隔声量约 10 dB；通风—隔声折中 |
| [5] | Gong 等, 2021, *J. Phys. D* | 波前调控 | 可编程相位梯度 | 0–2π 连续可调；折射/聚焦/自弯曲 | 机电驱动慢、体积大；单频 |
| [6] | Liu 等, 2025, *J. Appl. Phys.* | 逆向设计(水下吸声) | 概率深度神经网络 | 按需定制吸声谱；容差好 | 仅仿真；依赖数据；模板受限 |

3.2 关键指标的横向比较

表 2　吸声/隔声类工作的关键工程指标

| 文献 | 厚度/波长比 | 工作频段 | 带宽特性 | 是否可调 | 是否通风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | λ/9 | 600–2600 Hz | 超宽带 | 否 | 否 |
| [2] | λ/21 | 300–1500 Hz | 窄带可调 | 是(机械) | 否 |
| [3] | 亚波长薄层 | 100–1700 Hz | 宽带 | 否 | 是 |
| [4] | 深亚波长 | 宽带 | 宽带 | 否 | 是(55%) |

3.3 共性问题与发展趋势

综观 6 篇文献，可以提炼出当前声学超构表面研究的若干共性瓶颈：

1. 深低频仍是难关。 多数高性能工作的频率下限在 300～600 Hz 之间，对 100 Hz 量级及以下的深低频噪声，要在亚波长厚度内兼顾宽带与高效率仍十分困难——这本质上受限于"薄结构、低频率、强耗散"三者的物理矛盾。

2. "可调"与"宽带"难以兼得。 可调结构（如文献[2][5]）多依赖机械可动部件，任一状态下往往只覆盖窄带；而宽带结构（如文献[1]）通常是固定的被动结构。如何用无机械运动的主动手段（压电、电控、声—电耦合等）实现快速、宽带、连续可调，是重要方向。

3. 通风与隔声此消彼长。 文献[3][4]表明，提升通风率往往以牺牲隔声量为代价，目前通风隔声的隔声量多在 5～15 dB 量级，距离工程对高隔声等级的要求仍有差距。

4. 加工、可靠性与环境适应性。 空间卷曲、梯度槽、薄膜及机电机构带来制造复杂度、长期可靠性与对温湿度/老化敏感等问题；面向水下、高温等极端环境（如温度不敏感、高温多孔超构表面等近期工作）还需专门设计。

5. 设计范式正由"正向试凑"转向"智能反演"。 文献[6]代表的深度学习逆向设计、拓扑优化与遗传算法等，正在把超构表面设计从经验驱动推向数据/优化驱动，但普遍缺乏实验闭环，且存在数据成本高、泛化性不确定、模板依赖等问题。

未来趋势可概括为： 主动化（可编程、自适应）、智能化（机器学习逆向设计与实时反馈控制）、多功能集成（吸声—隔声—承载—传感一体化）以及面向真实复杂声场（斜入射、扩散场、运动声源、水下/高温）的鲁棒设计。值得注意的是，2024—2026 年间的最新工作（如蜂窝镂空通风隔声超构表面、相位梯度复合多孔吸声体等）正沿着"更宽频带、更高通风率、更易加工"的方向持续推进，说明该领域仍处于快速上升期。

4. 结论

本文以噪声与振动控制中的声学超构表面为主题，综述了 6 篇 2020 年以后的代表性英文文献，覆盖被动宽带吸声、动态可调吸声、通风隔声、波前调控与智能逆向设计五个方面。这些工作分别在阻抗匹配、非局域耦合、薄膜—腔耦合、彩虹捕获、可编程相位调控与深度学习反演等机理与方法上取得了显著进展，普遍实现了亚波长厚度下的优异声学性能。与此同时，深低频、可调—宽带矛盾、通风—隔声折中、加工可靠性与实验验证不足等问题仍然制约着其工程落地。正如善于发现并总结前人研究中的不足，才能开辟新的研究方向——发展无机械运动的主动可调机制、构建"仿真—实验"闭环的智能逆向设计体系、突破深低频与高隔声—高通风的物理极限，应是声学超构表面走向规模化应用亟待攻克的关键科学与技术问题。

参考文献

[1] Zhu Y, Merkel A, Donda K, Fan S-W, Cao L, Assouar B. Nonlocal acoustic metasurface for ultrabroadband sound absorption. *Physical Review B*, 2021, 103(6): 064102. DOI: 10.1103/PhysRevB.103.064102

[2] Liu H, Wu J, Ma F. Dynamic tunable acoustic metasurface with continuously perfect sound absorption. *Journal of Physics D: Applied Physics*, 2021, 54(36): 365105. DOI: 10.1088/1361-6463/ac0ab9

[3] Zhang Y, Chin Y, Yu X, Shrestha M, Lau G, Koo B C, Liu K, Lu Z. Ventilated acoustic metasurface with low-frequency sound insulation. *JASA Express Letters*, 2023, 3(7): 073602. DOI: 10.1121/10.0020133

[4] Yin Y-Q, Wu H-W, Cheng S-L, Sun W-J, Sheng Z. Acoustic metacage with arbitrary shape for broadband and ventilated sound insulation. *Journal of Applied Physics*, 2022, 132(8). DOI: 10.1063/5.0103357

[5] Gong K, Zhou X, Ouyang H, Mo J. Continuous manipulation of acoustic wavefront using a programmable acoustic metasurface. *Journal of Physics D: Applied Physics*, 2021, 54(30). DOI: 10.1088/1361-6463/abfe81

[6] Liu B, Liang R, Na Y, Fan X, Guo Z. Probabilistic deep neural network-based inverse design method for the underwater acoustic metasurface of customizable absorption performance. *Journal of Applied Physics*, 2025. DOI: 10.1063/5.0301429

补充参考（用于趋势分析）：

[7] Mo Y, Hu X, Zeng H, et al. Ultra-broadband ventilation sound insulation by honeycomb hollow-out acoustic metasurface. *Applied Physics Letters*, 2026. DOI: 10.1063/5.0310706

[8] Xiang L, Ruan X, Fu Z, et al. Wide-angle broadband sound absorption of acoustic metasurface with composited porous structures. *Journal of Vibration and Control*, 2025. DOI: 10.1177/10775463251407465

[9] Guo J, Zhang X, Fang Y, Qu R. An extremely-thin acoustic metasurface for low-frequency sound attenuation with a tunable absorption bandwidth. *International Journal of Mechanical Sciences*, 2021, 213: 106872. DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2021.106872

说明：本综述所引文献信息（题录、年份、期刊、DOI 及核心数据）均来自公开学术数据库检索结果，使用时建议按 DOI 链接核对原文，以确认许可与版权信息。